|  | 第１章 総則 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |
|  | 第２章 性能基準 |  |  |  |  |
|  | Ⅰ．通則 1. 適用範囲 一般家庭の物品その他の物品を収納する物置で、屋外に独立して設置するものに適用する。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2．用語の定義 a) 取替えパーツ：将来的に交換が可能な構成部品若しくはその部分又は代替品をいう。 b) インターフェイス：他の住宅部品、住宅の躯体等との取り合いをいう。 c) 連続型：複数の物置を間口方向に連続して設置したもので、各物置間に間仕切壁を有するものをいう。また、物置に接続され、風雨にさらされもよい物品の保管スペースである開放部付き物置も含む。ただし、連続型の間口方向の境界は共有する柱の中央部とする。 d) Ｓ１２００型（一般地型）：１年を通じて、あまり雪が降らない一般地で、雪が残らない地域を想定した、積雪荷重値1200 N/㎡に対して安全を確認したもの。 e) Ｓ３０００型（多雪地型）：比較的雪が多く降る地域で、冬季には根雪が残る多雪地域を想定した、積雪荷重値3000 N/㎡に対して安全を確認したもの。 f) Ｓ４５００型（豪雪地型）：雪が多く降る地域で、根雪が残る豪雪地域を想定した、積雪荷重値4500 N/㎡に対して安全を確認したもの。 g) Ｗ８３０型：基準風速34 m/s、地表面粗度区分Ⅲを想定した、風圧力830 N/㎡に対して安全を確認したもの。 h) Ｗ１０４０型：基準風速38 m/s、地表面粗度区分Ⅲを想定した、風圧力1040 N/㎡に対して安全を確認したもの。 i) Ｗ１２７０型：基準風速42 m/s、地表面粗度区分Ⅲを想定した、風圧力1270 N/㎡に対して安全を確認したもの。 j）すがもれ：屋根に積もった雪が、屋内から伝わる熱で解け、流れた後に軒先で凍り、その氷によりせき止められた水が屋根材などの隙間から屋内にしみ出して落ちてくること。 |  |  |  |  |
|  | 3. 部品の構成 標準的な構成部品は表－１による。 表－１ 構成部品; 構成部品名; 構成の別 注）; 備考. 主要部材; 基礎部材; 転倒防止金具、 アンカープレート; ○. 床組部材; 床; ●. 根太; ●. 土台; ●. 小屋組 部材; 屋根; ●. けた（桁）; ●. はり（梁）; ●. も（母）屋; ●. 妻板; △. 鼻隠し; △. 壁回り 部材; 壁、腰壁; ●. 引戸、開き戸、シャッター（電動シャッターを含む）; ●. 柱、コーナーパネル; ●. 備品類; 棚板; ●. 棚受、棚支柱; ●. 錠前; ●. 換気口; △. ネームプレート; △. 屋根用結露防止材; △. 接合金物; ●. 雨どい(横樋); ○. 雨どい(竪樋); △. 取手; △. 戸車; ●. 防水材; △; すがもれ対策部材. 注）構成の別 ●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。 ○：（セットフリー部品）必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4. 材料 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料はその名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化したもの、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明したものを対象とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5. 施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として次による。 a）基礎とアンカー等の緊結 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 物置ユニットの組立・据付 | 図書 | □ |  |  |
|  | 6．寸法 a) 物置ユニットの間口及び奥行の外形寸法による床面積が10㎡未満のものを対象とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 物置ユニットの製作寸法公差は、間口、奥行及び高さの外形寸法に対して±5mmのものを対象とする。ただし、連続型については、連続方向は除く。 | 図書 | □ |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1. 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 a) 物置ユニットの防水、排水、雨仕舞 物置ユニット上方より毎分5リットル/㎡の水を屋根全面に、水平の設置状態で1時間、前方、後方、側方に15゜傾けた状態でそれぞれ15分間、連続して散水し、屋根、壁、戸等及びそれらの周辺より漏水がないこと。 ただし、明らかに15°傾けたことによる、通常の使用状態では起こり得ない屋根及び土台の水たまりに起因する漏水、重力の影響、試験後の開口部の開閉などによる水の浸入については除く ＜試験：BLT-SH-08「雨水試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 収納 1）人が出入りする物置ユニットについては、開口部の有効幅寸法は、600mm以上、有効高さ寸法は、1,700mm以上とし、天井高さは、平均高さで1,850mm 以上あること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2）棚板の段数は2段以上とし、棚板を取り付けられる位置が3カ所以上あること。また、棚板の奥行寸法は、300mm以上あること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3）自然換気が行える構造であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 戸の操作性 1）引戸、開き戸は片手で容易かつ円滑に開閉できること。 | 現物 | □ |  |  |
|  | 2）手動式シャッターは円滑に開閉できること。 手動式シャッターの開閉操作力は、100N以下であること。 ＜試験：JIS A 4704:2020「軽量シャッター構成部材」11.2「開閉性試験」の11.2.1「手動スプリング式シャッターの開閉性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | d) 施錠の確実性 1）戸の錠は確実に施錠できること。 | 現物 | □ |  |  |
|  | 2）鍵は2本以上有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3）換気窓等の戸以外の開口部がある場合には、外側から容易に開かないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | e) すがもれへの対策 Ｓ４５００型（豪雪地型）は、すがもれ防止機構を 有するか、すがもれ対策部材が準備されていること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機械的な抵抗力及び安定性の確保 a) 耐積雪荷重 屋根面に均等に表－２に示すいずれかの荷重を24時間加えた場合、母屋、梁・桁等のたわみがL/150（L：支点間距離）以下かつ残留たわみがL/800以下、屋根部材部品等にはずれや、屋根面の曲げ降伏などの使用上支障のある著しい変形がないこと。ただし、連続型については、試験あるいは構造計算により安全が確認されること。 ＜試験：BLT-SH-01「等分布荷重試験（全体）」＞ 表－２ 積雪荷重値 積雪荷重値. Ｓ１２００型; 1200N/㎡. Ｓ３０００型; 3000N/㎡. Ｓ４５００型; 4500N/㎡. | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 耐風圧力 1）風圧力に対しては、物置ユニットを実際の施工と同様の方法で設置したうえで、第三者性を有する機関等によりJIS A 6603：2021の「水平荷重試験」を行い、本体各部や戸の開閉に支障を生じる著しい変形がないこと。ただし、当該JISにおける風による速度圧に相当する圧力ｑは、表―３に示すいずれかの値とする。また、連続型については、試験あるいは構造計算により安全が確認されること。 ＜試験：JIS A 6603:2021「鋼製物置」の10.4.4「水平荷重試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2） 開放部における屋根部は、第三者性を有する機関等により「屋根の吹き上げ荷重試験（開放部）」を行い、次の性能を有すること。 屋根裏面に均等に式－１により求められる荷重を5分間上向きに加えた場合、屋根の梁、桁等のたわみがL/150（L：支点間距離）以下かつ残留たわみがL/800以下であること。また、屋根部材部品等にはずれや、屋根面の曲げ降伏などの使用上支障のある著しい変形がないこと。ただし、風による速度圧に相当する圧力ｑは表－３に示すいずれかの値とする。 ＜試験：BLT SH-11「屋根の吹き上げ荷重試験（開放部）」＞ 表－３ 風圧力ｑ 風圧力ｑ. Ｗ８３０型; 830N/㎡. Ｗ１０４０型; 1040N/㎡. Ｗ１２７０型; 1270N/㎡. Ｐ＝Ｃ×Ａ×ｑ ： 式－１ Ｐ：風圧による総荷重（N） ｑ：表－３により設定した風圧力 Ａ：風圧の加わる屋根の面積（㎡） Ａ＝Ｂ×Ｄ （Ｂ：屋根の幅、Ｄ：屋根の奥行） Ｃ：風力係数 （1.0） | 試験 | □ |  |  |
|  | 3）開放部における腰壁の吹き付け強度については、壁面に均等に720N/㎡の荷重を5分間加えた場合、腰壁及び腰壁回りの部材・部品にはずれや反対側が見通せるような隙間等の著しい変形が生じないこと。 ＜試験：BLT SH-12「腰壁の吹き付け荷重試験（開放部）」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c) 耐積載荷重 1) 床 床面に均等に 4500N/㎡の荷重を24時間加えた場合、根太等のたわみが5mm以下かつL/200（L:支点間距離）以下、及び床のたわみが根太間で10mm以下かつL/200以下であること。 ＜試験：BLT-SH-03「等分布荷重試験（床）」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 棚板 棚板に均等に 2000N/㎡の荷重を24時間加えた場合、棚板のたわみが12mm以下かつ除荷後の残留たわみが2.4mm以下、支持部のたわみが10mm以下かつ除荷後の残留たわみが2.0mm以下であること。 ＜試験：BLT-SH-02「等分布荷重試験（棚）」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | d) 耐局部荷重 1) 床 床板に1000Nの荷重を加圧板を介して加えた場合、床板に貫通および反対側が見通せるような亀裂等が生じないこと。また、床材の曲げ降伏が生じないこと。 ＜試験：BLT-SH-04「局部荷重試験（床板）」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 屋根 屋根板の中央部の最も弱いと思われる部分に、550Nの荷重を加えた場合、屋根板や取付部にはずれや曲げ降伏などの著しい変形がないこと。 ＜試験：BLT-SH-05「局部荷重試験（屋根）」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | e) 耐衝撃力 1) 壁、腰壁及び戸 壁、腰壁及び戸及び戸の中央部及び隅角部に対して、質量１kgの鋼球により回転半径2ｍの振り子式の衝撃力を加えた場合、打撃部及びその周辺部に貫通および反対側が見通せるような亀裂が生じないこと。また、引戸及び開き戸の各部に開閉に支障のある変形（レールの変形、戸の脱落、開閉の異常等）が生じないこと。 ＜試験：BLT-SH-06「衝撃試験（振り子式衝撃試験）」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 屋根及び床 屋根及び床の中央部及び端部に対して、質量1kgのなす形錘を高さ2ｍの位置から自由落下させて衝撃力を加え、打撃部及びその周辺部に貫通および反対側が見通せるような亀裂が生じないこと。 ＜試験：BLT-SH-07「衝撃試験（落錘式衝撃試験）」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 a)人体、衣服等が直接触れる部分には、バリ、メクレ、危険な突起物がないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | b）引戸、開き戸及び手動式シャッターは、内側からラッチボルトやデッドボルト等が解除でき開けられること。ただし、外部からの鍵による施錠時は除く。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c）電動式シャッターの開閉性能はJIS A 4704「軽量シャッター構成部材」の5.2.2「電動式シャッターの開閉性能」を満たすこと。 ＜試験：JIS A 4704:2020「軽量シャッター構成部材」11.2.2「電動式シャッターの開閉性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | （1.2.3 健康上の安全性の確保） 1.2.4 火災に対する安全性の確保 物置ユニットは、柱、梁等は不燃材又は準不燃材、屋根、壁、戸等は、不燃材、準不燃材又は難燃材が使用されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 a) 戸の開閉繰り返し耐久性 1) 引戸の場合は、取手部分に開閉繰り返し試験機のアームを取付け、連続 10,000回の繰り返し開閉を行い、戸の開閉に支障が生じないこと。 なお、戸の動作距離は、作動幅の4/5以上とする。 ＜試験：BLT SH-09「開閉試験（引戸）」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 開き戸の場合は、取手部分に開閉繰り返し試験機のアームを取付け、かつ戸の取手部の側の下隅部に30kgのおもりを取付て連続500回の繰り返し開閉を行い、戸の開閉に支障が生じないこと。 なお、戸の開閉角度は、45゜～90゜の間とする。 ＜試験：BLT SH-10「開閉試験（開き戸）」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3)シャッターの場合は、往復5000回の開閉繰り返し試 験を行い、次の1)又は2)を満たすこと。 ⅰ) 手動開閉式シャッターについては、円滑に開閉できること。 | 試験 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 電動式シャッターについては、電動開閉機を含む各部に異常が生じないこと。 ＜試験：JIS A 4704:2020「軽量シャッター構成部材」11.3「開閉繰返し試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 部材の耐食性 塗膜の耐久性は、以下に示す耐食性、耐塩水性、耐衝撃性、鉛筆硬度、付着性及び耐候性が確保されていること。 また、塗膜の耐久性に供する試験片に特に指定がない場合は、塗装仕様ごとに約70mm×150mm×原厚の平板とし、製品から切り出すか製品と同一生産条件で製作したものを用いる。 1) 耐食性 塗膜の耐食性は、「塗料一般試験方法」の「耐中性塩水噴霧性」に基づく試験を500時間行い、著しい錆の発生、著しい塗膜のふくれ、はがれ、割れ、浮き等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-7-1:1999（塗料一般試験方法）第7部:塗膜の長期耐久性-第1節:耐中性塩水噴霧性＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 耐塩水性 塗膜の耐塩水性は、「塗料一般試験方法」の「耐液体性（一般的方法）」に基づく試験を行い、試験片を塩化ナトリウム水溶液(濃度30g/ℓ)に96時間浸せき後、錆、ふくれ、はがれ、割れ、浮き等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-6-1:2016（塗料一般試験方法）第6部:塗膜の化学的性質-第1節:耐液体性（一般的方法）「7 方法1（浸せき法）7.4手順A」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3) 耐衝撃性 塗膜の耐衝撃性は、「塗料一般試験方法」の「耐おもり落下性」に基づく試験を行い、塗膜に著しい割れ、はがれ等がないこと。なお、おもりの落下高さは500mmとする。 ＜試験：JIS K 5600-5-3:1999（塗料一般試験方法）第5部:塗膜の機械的性質-第3節:耐おもり落下性「6. デュポン式」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 4) 鉛筆硬度 塗膜の鉛筆硬度は、「塗料一般試験方法」の「引っかき硬度（鉛筆法）」に基づく試験を行い、硬度H以上であること。 ＜試験：JIS K 5600-5-4:1999（塗料一般試験方法）第5部:塗膜の機械的性質-第4節:引っかき硬度（鉛筆法）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 5) 付着性 塗膜の付着性は、「塗料一般試験方法」の「付着性（クロスカット法）」に基づく試験を行い、試験結果の分類0～2であること。 ＜試験：JIS K 5600-5-6:1999（塗料一般試験方法）第5部:塗膜の機械的性質-第6節:付着性（クロスカット法）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 6) 耐候性 塗膜の耐候性は、以下の①、②、③の何れかを満たすこと。 - 「塗料一般試験方法」の「促進耐候性（キセノンランプ法）」に基づく試験を360時間（ぬれサイクルA）行い、塗膜に著しいふくれ、割れ、はがれ、白亜化、変色、退色、つやの減少等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-7-7:2008（塗料一般試験方法）第7部:塗膜の長期耐久性-第7節:促進耐候性及び促進耐光性（キセノンランプ法）＞ - 「高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法」の「オープンフレームカーボンアークランプによる暴露試験方法」の「WS-A形」に基づく試験を300時間行い、塗膜に著しいふくれ、割れ、はがれ、白亜化、変色、退色、つやの減少等がないこと。 ＜試験：JIS A 1415:2013（高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法）6.2「オープンフレームカーボンアークランプによる暴露試験方法」＞ - 「塗料一般試験方法」の「促進耐候性（紫外線蛍光ランプ法）」に基づく試験を40サイクル（タイプ2、方法B）行い、塗膜に著しいふくれ、割れ、はがれ、白亜化、変色、退色、つやの減少等がないこと。 ＜試験：JIS K 5600-7-8:1999（塗料一般試験方法）第7部:塗膜の長期耐久性-第8節:促進耐候性（紫外線蛍光ランプ法）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2 物置ユニットのライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 - 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 - 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 - 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。 - 小型化、軽量化、部品設計、ユニット組み合わせの工夫等により、材料の使用量を削減していること。 - 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 - 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 - 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること。 - 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 e) 製造時の環境汚染を防止していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 - 梱包材料の使用量を削減していること。 - 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 - 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 - 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 - 当該住宅部品を設置するために使用するシーリング材等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、または使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量、放散量が少ない材料を用いていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 - 躯体に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 - 低騒音かつ低振動での更新が行えること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 廃棄物の発生を抑制するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 材料ごとの分離が容易であること。 2) 再資源化が容易な材料を使用していること。 3) 種類ごとに材料名の表示があること。 4) 再資源化を実施していること。 b) 廃棄時に汚染を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa)又はb)により生産管理が行われていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理されていること。 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ① 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 作業工程 ⅰ) 工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 品質管理 以下の方法により品質管理が行われていること。 - 工程の管理 ⅰ) 製品の品質検査が工程ごとに適切に行われていること。また、作業記録、検査記録などを用いることによりこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置及び再発防止対策が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 苦情処理が適切に行われると共に、苦情の原因となった事項の改善が図られること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の点検、校正、検査、保守が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑤ 必要な場合は、社内規格を整備すること。社内規格には以下のようなものがある。 ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 製品又は加工品（中間製品）の保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅳ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅴ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) その他品質保持に必要な項目 ① 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む。）に応じ、５年（塗装の剥げ・錆び等、戸車等の可動部、軟弱地盤による本体の傾き、電動シャッターを構成する部分又は機能については２年）以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 ＜免責事項＞ １ 本基準の適用範囲以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動･分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災･爆発等事故、落雷･地震･噴火･洪水･津波等天変地異または戦争･暴動等破壊行為による不具合 ９ 漏水、結露等により長時間高湿度状態で放置されたことに起因する不具合 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 a) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) シャッターを使用しているものは、シャッターに不具合が生じた場合、修理、交換等が行えること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)を明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1) 住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は住宅部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等が示された図書が整備されていること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を実施していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、次の内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 少なくとも次の内容が設計図書に記載されていること。 a) 物置ユニット本体及び基礎の寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 物置ユニット本体と基礎との取り合い | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保 次のような施工方法・納まり等に関する事項について明確になっていること。 a) 施工の範囲及び手順 1) 基礎とアンカー等の緊結 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 物置ユニットの組立・据付 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 施工上の留意事項等 1) 現場での加工・組立・取付手順 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 必要な特殊工具及び留意点 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 取付後の検査及び仕上げ | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 取り合い部分についての標準納まり図 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 関連工事の留意事項 1) 地盤条件と荷重及び外力に対応した基礎の仕様 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) その他関連工事の要件 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 当該施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ | ・限定的 ・標準的 |  |
|  | e) 標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な禁止事項及び注意事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され､かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 a) 「一般地型」「多雪地型」「豪雪地型」の別 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 耐風圧性能 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) スチール系、コンクリート系の別 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 戸建住宅向きの「独立型」、集合住宅向きの「連続型」の別 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 出入口寸法（間口寸法×高さ寸法） | 図書 | □ |  |  |
|  | f) 棚の段数、棚板の奥行き寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | g) 寸法・床面積（間口寸法×奥行寸法） | 図書 | □ |  |  |
|  | h) 床板への耐荷重 | 図書 | □ |  |  |
|  | i) 棚板への耐荷重 | 図書 | □ |  |  |
|  | j) 軟弱地盤への対策 | 図書 | □ |  |  |
|  | k) 耐積雪荷重性能・耐風圧性能を超える地域への設置制限事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 a) 次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1) 誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 製品の使用方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) 日常の点検方法（一般的な清掃用具を使用しての清掃方法や清掃時の注意事項を含む。） | 図書 | □ |  |  |
|  | 6) 故障・異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 7) 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |
|  | 8) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | 9) すがもれへの対策 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等が所有者へ提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンス体制を有する場合の内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。 a)「2.3.2適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報 | 図書 | □ |  |  |
|  | b）品質保証に関する事項 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項 ① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ | ・施工者 限定する ・施工者 限定しない |  |
|  | - 施工説明書等で指示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | Ⅲ．付加基準 1 防災、減災に寄与する特長を有する物置ユニットについての付加基準 主要部材を鋼板及び鋼材とした物置ユニットで、防災、減災に寄与する特長を有すると認定するものについては、次を満足すること。 a) Ⅰ．通則3.部品の構成 表－1構成部品について、表－４に示す構成部品を有すること。 表－４ 構成部品 構成部品名; 構成の別 注）; 備考. 備品類; 防災保管庫等表示ラベル; ▲; 防災保管庫として使用することを想定した部品. 収納物転倒・落下防止用パーツ; 収納物の転倒や棚上からの落下を防止するために取り付ける部品. ダイヤル式南京錠等取付用パーツ; 鍵を使用せずに解錠できる錠を取り付けるための部品. 注）構成の別 ▲：（選択構成部品:必須保有）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ず保有しなければならない部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) Ⅰ．通則4.材料について、3.部品の構成表-１構成部品のうち、壁、柱、屋根、はり等の 構造部材及びこれらの構造部材を接合するための金物（ボルト等）に使用する材料は次のいずれかの指定建築材料に適合したものであること。 1) 建築基準法第37条第1項第一号及び平成12年5月31日建設省告示第1446号第１第一号、第二号の建築材料で、同告示第２の別表第1に示されたJIS材等 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 建築基準法第37条第1項第二号及び平成12年5月31日建設省告示第1446号第１第一号、第二号、第３に基づき国土交通大臣の認定を受けた材料 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 前項b)に該当する部材、金物（ボルト等）のうち、構造計算により安全を確認する場合は、次のいずれかに適合した材料を使用すること。 1) 鋼材等の種類及び品質に応じて、平成12年12月26日建設省告示第2464号第1第一号、第三号及び第３第一号、第三号により基準強度が定められたJIS材等 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 鋼材等の種類及び品質に応じて、平成12年12月26日建設省告示第2464号第1第二号、第三号及び第３第二号、第三号に基づき国土交通大臣の認定を受けた材料 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) Ⅱ．要求事項1住宅部品の性能等に係る要求事項1.2 安全性の確保1.2.1 機械的な抵抗力及び安定性の確保b）で行うJIS A 6603:2021「鋼製物置」の10.4.4「水平荷重試験」は、同項で求めた風圧力による総荷重と、次の式－２で求められる地震力による総荷重のうちいずれか大きい方の荷重により試験を行い、本体各部や戸の開閉に支障を生じる著しい変形がないこと。 Ｐ＝（Ｇ＋0.35Ｓ×Ｂ）×Ｃi ・・・式－２ ここで、Ｐ：地震力による総荷重（N） Ｇ※1：物置ユニット本体の自重（N） Ｓ：表－２より設定した積雪荷重（N/㎡） Ｂ：屋根面積（㎡） Ｃi：地震層せん断力係数（0.3） ※1 物置の仕様に応じて棚上の収納物の荷重を考慮すること。 表－２ 積雪荷重値（前掲1.2.1 a) 耐積雪荷重より） 積雪荷重値. Ｓ１２００型; 1200 N/㎡. Ｓ３０００型; 3000 N/㎡. Ｓ４５００型; 4500 N/㎡. | 図書 試験 | □ |  |  |
|  | e) 前項d)の試験において、同項の式－２のＣi（地震層せん断力係数）を0.2としたときの地震力の総荷重載荷時の層間変形角が1/200以内であることを確認する。ただし、当該荷重載荷時において、前項b)に該当する部材や金物（ボルト等）に物置ユニットが著しく損傷するような変形等が生じない場合は、層間変形角は1/120以内としてよい。 | 図書 試験 | □ |  |  |
|  | f) 防災保管庫として使用することを想定した装備類をオプションとして保有していること。 1) 防災保管庫であることを表示するラベル。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 収納物が転倒や棚板から落下することによる収納物や物置本体の損傷を軽減するために設置する部品。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 非常時において鍵なしで施錠・解錠できるダイヤル式南京錠等を取り付けるための掛け金等。 | 図書 | □ |  |  |